Использование техногенных отходов в качестве антиокислительных покрытий для графитированных электродов

Кабанова Т.В.

аспирант

Южно-Уральский государственный университет, Химический факультет, Челябинск, Россия

E-mail: tanka1530@mail.ru

В электродуговых печах электрическую дугу получают путем подачи электрического тока на графитированный электрод. Электродная свеча, состоящая из трех графитированных электродов, поступает в зону дуги постепенно. Под действием высоких температур в зоне 600…700 оС боковая поверхность электродов подвергается окислению. Потери от бокового окисления достигают 70 % от общего расхода электродов [2].

Стоимость электродов постоянно повышается, вследствие энергоемкости, продолжительности и экологической напряженности их производства.

Основная цель работы – определение возможности использования техногенных отходов Уральского региона в составе защитного покрытия для защиты боковой поверхности графитированных электродов.

В исследовании использовали лабораторные образцы графитов на основе импортного игольчатого кокса и техногенные отходы Уральского региона: корка (ОАО «Комбинат «Магнезит»), шлаки ферросплавного производства – ФХ и МнС.

Поверхность графитированных электродов имела различную пористость. Для нивелирования этих различий поверхность графита сначала покрывали слоем жидкого стекла, затем сушили. Просушенные образцы покрывали пастой, состоящей из порошка техногенных отходов и жидкого стекла. Покрытые образцы сушили, затем окисляли при температуре 700 оС, в течение 3 часов. В качестве контрольных использовали образцы графитов на основе игольчатого кокса без нанесения покрытия.

Выводы

Предложена технология защиты боковой поверхности графитированного электрода путем нанесения покрытия, позволяющая снизить расход электродов в 3 раза.

Для повышения адгезионных свойств покрытий предложен способ нанесения двухслойного покрытия.

Показана возможность использования техногенных отходов в составе защитного покрытия.

Литература

Кабанова Т.В., Дыскина Б.Ш. Использование техногенных отходов Уральского региона для защиты графитированных электродов. Успехи в химии и химической технологии, Т.28, С. 39 – 41.

Козырев Н.А. Пофакторный анализ изменения удельного расхода графитированных электродов / Н.А. Козырев, А.Б. Тверской, Т.П. Захарова, Д.Б. Бойков // Электрометаллургия, 2010. - № 12. – С.24 – 28.

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. С. 20.