Синтез уран-оксидного ядерного топлива с применением технологии искрового плазменного спекания

Белов А.А.1,2, Шичалин О.О.,1,2 Буравлев И.Ю.,1,2 Папынов Е.К.1,2

Аспирант

1ФГБУН Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

2ФГАОУ ВО Дальневосточный государственный университет, Владивосток, Россия

E-mail: nefryty@gmail.com

В работе исследован способ консолидации порошков UO2 коммерческого типа и регенератов облученного ядерного топлива (ОЯТ) в плотные топливные изделия по технологии искрового плазменного спекания (ИПС) (рис. 1). Изучена кинетика консолидации и влияние технологических параметров ИПС обработки на состав, структуру и плотностные характеристики топливных изделий. Выявлены основные преимущества и недостатки ИПС консолидации порошков UO2 в стандартном типе графитовых пресс-форм. Отработан способ ИПС синтеза UO2 изделий требуемых геометрических параметров с использованием молибденовой пресс-формы. Использование молибденовой оснастки предотвращает диффузию углерода с графитовой оснастки в ходе ИПС процесса и исключает загрязнение изделий примесью углерода.

Дополнительно, в работе представлены новые научные результаты по получению промышленно востребованного топлива на основе UO2, содержащего выгорающий поглотитель (ВП) нейтронов Gd2O3. Важной особенностью результатов исследования по получению UO2-Gd2O3 по технологии ИПС следует считать, подтверждение выдвинутой в работе [1] гипотезы, связанной с образованием стабильных пор в местах присутствия Gd2O3 в спекаемом порошке UO2, из-за возникновения эффекта Киркендалла, который является причиной плохого спекания керамики. При этом следует отметить, что технологические параметры получения исследованного UO2-Gd2O3 топлива с достигнутой TD 95,2 % по технологии ИПС более мягкие (1250 С и время спекания 14 минут) и, соответственно, более привлекательные, по сравнению с режимами традиционного спекания. Результаты исследования представляют интерес при возможной промышленной реализации ИПС для изготовления керамического ядерного топлива.

Рисунок 1 - Общий вид изделий UO2 различных геометрических форм, полученных по технологии ИПС, их рентгенофазовый состав и структура поверхности.

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-73-20097).

1. Durazzo M., Saliba-Silva A. M., Urano De Carvalho E. F., Riella H. G. Sintering behavior of UO2 -Gd2O3 fuel: Pore formation mechanism// J. Nuc. Mat. 2013. Vol. 433., Iss. 1-3., P. 334-340.